包装箱技术要求

一、材料要求

1.木材

1.1木材的种类

包装箱主要受力构件用材以白松、马尾松、落叶松、辐射松等松木为主。也可使用强度与之相同或更大的木材。其他构件用材应在保证包装箱强度的前提下选用适当材料。

1.2木材含水率

木材的含水率一般不大于20%，但外箱档、滑木、垫木用木材的含水率不大于24%。

1.3木材的允许缺陷限度

木材的允许缺陷限度见表1。

表1    木材的允许缺陷限度

| 缺陷名称 | 包装箱分级 | 滑木、端木、枕木、横梁、箱挡、框架构件等主要受力构建木材的允许缺陷限度 |
| --- | --- | --- |
| 树皮 |  | 不允许 |
| 虫眼 | 一级 | 不允许 |
|  | 二级 | 在任意材长1m中，虫眼个数不得超过4个。已修补的虫眼除外，直径小于3mm的虫眼不计。 |
| 活节和死节 | 一级 | 滑木、端木、枕木的不要受力部位不得有死节。 |
|  | 二级 | 在任意长1m中，节子的个数不得超过5个。最大节子直径不得超过材宽的30%（死节必须修补）直径小于5mm的节子不计。 |
| 裂纹 |  | 裂纹长度不得超过材长的20%（宽度不足3mm的裂纹不计，但不允许有贯通裂纹）。 |
| 钝棱 |  | 钝棱最严重部分的缺陷宽度不得超过材宽的20%，高度不得超过材厚的三分之一。 |
| 弯曲 |  | 顺弯、横弯不得超过1%，翘弯不得超过20%。 |
| 斜纹 |  | 纹理的倾斜度不得超过20%。 |

1.4木材的防虫害处理

必要时，应按有关规定对木材（LVL除外）进行药物熏蒸、高温加热等防虫害。

1.5木材的许用强度

包装箱用木材许用强度的范围见表2。

表2   木材的许用强度                MPa（kgf/㎝2）

| 抗弯强度（fb） | （顺纹）抗压强度（fc） | （顺纹）抗拉强度（ft） |
| --- | --- | --- |
| 11.0(112) | 7.0(71) | 14.0(143) |

1.6木材的尺寸偏差

包装箱用木材的宽度与厚度的尺寸偏差见表3。

表3  木材的尺寸偏差                  单位为毫米

| 尺寸范围 | 公差 |
| --- | --- |
| ≤20 | +2 -1 |
| ＞20～≤100 | ±2 |
| ＞100 | ±3 |

2.竹胶合板

2.1竹胶合板分为四类：

2.1.1特类竹胶合板是酚醛树脂胶胶合，且板表面有一层木质板（或木纹纸）胶合而成的竹胶合板。具有耐气候性、耐沸水性。

2.1.2Ⅰ类竹胶合板是用酚醛树脂胶胶合而成的竹胶合板。具有耐气候性、耐沸水性。

2.1.3Ⅱ类竹胶合板是尿醛树脂胶胶合而成的竹胶合板。具有耐冷水性。

2.1.4竹胶成型板是用酚醛树脂胶合而成。

2.2竹胶合板规格

2.2.1竹胶合板幅面尺寸及偏差见表4。

表4   竹胶合板幅面尺寸及允许偏差         单位为毫米

| 长度 | 偏差 | 宽度 | 偏差 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1830 | +5 | 915 | +5 |
| 2135 |  | 1000 |  |
| 2135 |  | 915 |  |
| 2440 |  | 1220 |  |
| 注:对特殊要求的板,经协议其幅面可以不受上述限制。 |  |  |  |

2.3 竹胶合板和竹胶成型板尺寸及用途

竹胶合板、竹胶成型板的厚度尺寸及用途按表5的规定。

表5 竹胶合板、竹胶成型板厚度尺寸及用途

| 分类及层数 |  | 厚度范围﹙mm﹚ | 用途 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 一级箱 | 二级箱 |
| 特类 | 五层 | 4.0～5.0 | 侧面、端面、外顶板 |  |
| Ⅰ类 | 三层 | 2.5～3.5 |  | 外顶板 |
| Ⅱ类 | 三层 | 2.5～3.5 |  | 侧面、端面 |
|  | 二层 | 1.5～2.5 | 内顶板 | 内顶板 |
| 竹胶成型板 |  | 10 | Ⅲ类箱底板 | Ⅲ类箱及敞装整装箱底板 |

2.4竹胶合板外观质量要求

2.4.1竹胶合板应胶合牢固，不允许鼓泡、分层等缺陷。

2.4.2竹胶合板颜色统一竹材原色，色泽应一致，不允许腐朽、霉斑等现象。

3.木胶合板

3.1木胶合板应选用GB/T 9846-2015中规定的Ⅱ类及以上室外条件下使用的砂光胶合板的要求。

3.2木胶合板幅面尺寸

木胶合板幅面尺寸应符合表6的要求

表6 木胶合板幅面尺寸 单位为毫米

| 宽度 | 长度 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 915 | 915 | 1220 | 1830 | 2135 | － |
| 1220 | － | 1220 | 1830 | 2135 | 2440 |
| 注：特殊尺寸由供需双方协议。 |  |  |  |  |  |

3.3木胶合板长度和宽度偏差：士1.5mm/m，最大±3.5mm；

3.4木胶合板厚度偏差应符合表7的要求。

表7 胶合板厚度偏差要求 单位为毫米

| 公称厚度范围(t) | 板内厚度公差 | 公称厚度偏差 | 用途 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 一级箱 | 二级箱 |
| ≤3 | 0.3 | 士0.2 | 内顶板 | 内顶板 |
| 3<t≤7 | 0.5 | 士0.3 |  | 侧面、端面、外顶板 |
| 7<t≤12 | 0.6 | 十(0.2+0.03t) －(0.4+0.03t) | 侧面、端面、外顶板 | 侧面、端面、外顶板、底板 |
| 12<t≤25 | 0.6 | 十(0.2+0.03t) －(0.3+0.03t) | 侧面、端面、外顶板、 底板 | 侧面、端面、外顶板、底板 |

3.5木胶合板外观质量要求

3.5.1木胶合板应胶合牢固，不允许鼓泡、分层等缺陷。

3.5.2木胶合板颜色统一木材原色，色泽应一致，不允许发霉发黑、起皮开裂等缺陷。

二、包装箱制箱要求

1.包装箱用构件和木板尺寸规格

内装物质量≤4 000 kg的包装箱用各构件的尺寸规格推荐按表8选用，内装物质量＞4 000 kg 的包装箱用各构件的尺寸规格推荐按GB/T7284-2016《框架木箱》的规定选用。

表8  包装箱用各构件的尺寸规格

| 构件名称 | 构件规格（mm） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 箱挡 | 15×50、20×60、25×50、30×80 | 用于内包装盒 |
| 立挡、横挡 | 25×80、30×80、30×90、35×90 | 用于Ⅰ类箱 |
| 立柱、框木、横梁、辅助立柱等 各种撑木 | 25×70、30×80、35×80、35×90、30×100、 35×100 | 用于Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类箱 |
| 滑木 | 60×90、70×100、80×120、90×140、100× 150、120×160、120×180 | 用于Ⅱ、Ⅲ类箱 |
| 端木 | 50×70、60×80、70×90 | 用于Ⅱ、Ⅲ类箱 |
| 枕木 | 50×70、60×80、70×90、80×100 | 用于Ⅲ类箱 |
| 垫木 | 60×80、70×90、20×40 | 用于Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类箱 |
| 压木 | 50×60 | 用于Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类箱 |
| 辅助横梁 | 50×60、60×80 | 用于Ⅱ、Ⅲ类箱 |

2.包装箱用底板的尺寸规格

一级Ⅰ、Ⅱ类包装箱底板采用木板，推荐选用厚度范围12、15、18、20、25mm；

二级Ⅰ、Ⅱ类包装箱底板采用木板，推荐选用厚度范围12、15、18、20mm；

Ⅲ类包装箱、Ⅴ类整装用敞装箱底板采用竹胶成形板，厚度为10mm。

3.包装箱构件要求

3.1压木、辅助横梁

3.1.1压木用于各类包装箱中机器安装完毕后，为防止机件松动或窜动用。压木的规格为50×60mm；

3.1.2当包装箱宽度≤2000mm时选用50×60mm的辅助横梁；当宽度＞2000mm时，选用60×80mm的辅助横梁；并且辅助横梁应立放。

3.2滑木

3.2.1滑木应按内装物受力重心排列。滑木中心间隔一般不大于1200mm。需用叉车沿横向进叉装卸时，滑木的中心间隔应不大于1000mm。超过规定的间隔时，中间要增加相同截面尺寸的滑木。中间滑木所承受的载荷为两端滑木载荷的1/2左右。

3.2.2滑木与端木、枕木一般用螺栓连接。对整装箱，当内装物用螺栓固定时，应将内装物用螺栓固定在枕木上，或同时固定在滑木和枕木上。

3.3端木、枕木

3.3.1端木、枕木用螺栓固定在滑木上，当内装物重量W≤1000kg时，选用M10的螺栓；当内装物重量1000kg＜W≤3000kg时，选用M12的螺栓；当内装物重量＞3000kg时，选用M16的螺栓。螺栓一般允许略高出端木、枕木。但如有影响机件安装的特殊要求时，应将螺栓头部沉入端木或枕木中。

3.3.2当端木规格为50×70mm时，也可以用长100～120mm圆钢钉钉在滑木上。

3.4垫木

3.4.1垫木安装在滑木下方，垫木与滑木的连接用长100～120mm的圆钢钉钉在滑木上，不允许使用木胶合板和多层复合板。

3.4.2垫木的数量应根据包装箱的长度而定，垫木与垫木之间的距离一般应为700～1200mm，垫木与滑木端头的距离为250～550mm，其值相当于滑木长度的1/6左右。

3.4.3当内装物重量＞2500㎏时，在包装箱箱底两端垫木的外侧起吊处的位置加装TZH18.3的起吊护铁，并用长60mm的圆钢钉钉在滑木上。

3.4.4 20×40mm垫木用于Ⅰ、Ⅱ类包装箱中散装零件上下层间的分层，以防止机件相互挤压造成损坏。

3.4.5 60×80mm垫木（横档）用于Ⅰ类包装箱和Ⅱ类、Ⅲ类重量≤2000㎏包装箱。70×90mm垫木Ⅱ类、Ⅲ类重量＞2000㎏包装箱。

4.钢钉的使用方法

4.1包装箱的箱板与框架、护棱、护角等钉合时，钢钉长度为50mm；Ⅰ类箱底板与横档钉合时钢钉长度为60mm；构件与构件钉合时，侧面、端面与滑木、端木钉合时，钢钉长度为80mm。

4.2上下框木与两端的立柱连接，采用单企口形式，再用圆钢钉钉合牢固。

4.3包装箱的木板与框架钉合时，每块木板应不少于2枚钢钉。

4.4包装箱的框架与构件钉合时采用U形钢钉，每个连接处不少于2枚U型钢钉。

4.5钉合后，钢钉露出板材的长度应敲弯，紧贴在板材上。

5. 拼接要求

5.1外顶板用胶合板一般不允许拼接，若必须拼接时，拼缝安排在横梁处平拼、压实钉牢。

5.2 侧面、端面所用胶合板原则上是整块板，若需要拼接时，拼接处必须在内框架的立柱处，外侧用包装钢带覆盖接缝，并不得采用横向拼接法。

5.3滑木原则采用一根整木，若长度不够，用6～8mm钢板应按规定对接，但对接的位置不能在长度的中心和起吊处，而且各滑木的对接位置应错开。滑木宽度为90mm以下时用M10螺栓对接，超过90mm时用M12螺栓对接。

5.4端面的框木不允许拼接。

5.5侧面的上框木、下框木、顶盖的连接梁等处一般不允许在中间处拼接，若必须拼接时，拼接尽量在靠近两端的位置，并用U型钉搭接一个平撑。

三、包装箱包装袋要求

| 名称及规格 | 执行标准及性能要求 (不低于) | 其它质量要求 | 主要特点 | 使用场合 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 透明复合膜 (0.10mm) | GB/T21302-2007《包装用复 合膜、袋通则》 纵向拉伸强度(MPa)： ≥25 纵向伸长率(%)：400 横向拉伸强度(MPa)： ≥20 横向伸长率(%)：350 | 1.表面印刷 公司 LOGO。 2.热粘合性 能良好。 3.热粘合温 度约 130℃。 4. 厚度偏差 ≤±10%。 | 透明、耐紫外性 能好， 阻隔性能 好。 拉伸强度、 抗 刺 破 性 能 较 好。 | 1.本国箱、出国 箱内包装袋，单 层。 2.一般本国敞装 箱包装袋，单层。 3.出国敞装箱包 装袋，内外两层。 (注：该袋正反 面粘结性能差异 很大。) |
| 注：“PE透明复合膜”材料结构建议为“PA/TIE/PE/PA/PE”(属共挤复合膜)，也可采用符合GB/T21302-2007《包装用复合膜、袋通则》标准的其它结构。“透明复合膜”的拉伸强度、伸长率分别相当于GB/T21302-2007表4中3级、表5中的3级。 注3：表中强度数值源于大量实测数据，如与相关标准有出入，以本表数值为准。 注4：表中本国箱、出国箱指含有六个面的包装箱。 |  |  |  |  |